### 00.00.00	Linteau précontraint en béton et terre cuite,  Linteaux-Stalton de Ploegsteert

##### Description:

Cela concerne tous les linteaux-Stalton de Ploegsteert au-dessus des ouvertures de fenêtre et de porte avec une portée limitée pour le soutien local de la paroi interne, l’ouvrage en maçonnerie porteur ou non-porteur.

##### Matériaux:

Les linteaux préfabriqués Stalton de Ploegsteert, d’une hauteur de 6 cm, sont fabriqués sur base d’éléments U en terre cuite dans lesquels on applique des torons d’acier précontraints avec un remplissage de béton vibré. Les torons d'acier servent d'armature inférieure (zone de traction) sur laquelle on applique de la maçonnerie en fonction des portées et des charges utiles. Après séchage, cette dernière devient la zone de compression nécessaire. La résistance à la compression de la maçonnerie ou du béton, ainsi que sa hauteur peuvent être déterminées par calculs.

Dimensions (h x l) : 6 x 9 / 6 x 14 / 6 x 19 cm.

##### Exécution:

Les portées libres supérieures à 1,20 m sont à étayer en leur milieu durant le temps de prise.

Une cambrure de 1/500 de la portée libre est à respecter.

Les 2 extrémités du linteau – Stalton doivent être posées dans un lit de mortier. Au moment de sa mise en oeuvre, le linteau - Stalton doit être abondamment arrosé afin de favoriser l’homogénéité de l’ouvrage.

La longueur de pose doit être au minimum de 15 cm pour une portée maximale de 1,50m. Pour des portées supérieures, la longueur de pose doit être au minimum de 20 cm.

##### Nature du marché:

Quantité Forfaitaire (QF)

##### Méthode de mesure:

Unité:

Code de mesure:

#### 00.00.00 A	Linteau-Stalton 6/9 cm  QF  m

Numéro d’ordre 1

##### Nature du marché:

Quantité Forfaitaire (QF)

##### Méthode de mesure:

Unité:	  m

Code de mesure:

#### 00.00.00 B	Linteau-Stalton 6/14 cm  QF  m

Numéro d’ordre 2

##### Nature du marché:

Quantité Forfaitaire (QF)

##### Méthode de mesure:

Unité:	  m

Code de mesure:

#### 00.00.00 C	Linteau-Stalton 6/19 cm  QF  m

Numéro d’ordre 3

##### Nature du marché:

Quantité Forfaitaire (QF)

##### Méthode de mesure:

Unité:	  m

Code de mesure: